**SBF模拟体液(无菌)说明书**

**产品编号：**RC23034

**储存条件：**4℃保存，理论有效期 30 天，如无沉淀产生可以继续使用。

**产品组成：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货号 | 产品组成 | 规格 |
| RC23034 | SBF模拟体液(无菌)pH7.4 | 500ml |
|  | 说明书 | 1份 |

**产品简介：**

SBF模拟体液(无菌)为改良型，pH 值为 7.4。其英文表述为：Simulated Body Fluid，是目前体外模拟最常用的溶液。模拟体液（SBF）是一种亚稳定溶液，是一种相对于 磷灰石高度过饱和的溶液。它是以人体血浆的各离子浓度为模板设计的模拟体液，目的是为 了检验材料的生物活性。处理过的材料在 SBF 的表面上具有磷灰石形式，与体内骨生物活性 有定量相关性，可用于在动物试验前筛选骨生物活性物质。

**使用方法：**

SBF模拟体液(无菌)检测磷灰石实验流程（仅供参考）：

1. 根据实验需求测量样品尺寸并计算表面积，计算用于测试的 SBF 的体积，对于多孔 材料，SBF 的体积应大于计算的体积。
2. 将计算出的 SBF 体积放入塑料瓶或烧杯中。将 SBF 加热至 36.5℃后，整个样本应浸 没在 SBF 中。注意：在极少数情况下，磷灰石可以在 SBF 中均匀地沉淀，并且可以沉积在样 品的表面上，因此建议将样品放入 SBF 中。
3. 在 SBF 中在 4 周内以 36.5℃浸泡不同时间后，从 SBF 中取出样品并用纯水轻轻洗涤。 试样应在干燥器中干燥，不要加热。注 1：骨粘合材料通常在 4 周内在其表面形成磷灰石。 注 2：样品一旦从 SBF 中取出并干燥，不应再浸泡。
4. 表面表征通过 TF-XRD 和/或扫描电子显微镜（SEM）检查样品的表面直至检测到磷灰石。
5. 如果进行其他实验，应根据具体实验方案进行操作。

**注意事项：**

1. 模拟体液（SBF），为无菌溶液，采用 0.22µm 过滤除菌，可以直接使用。
2. 模拟体液（SBF）应保存在塑料瓶中，盖上盖子，并在冰箱中保持在 5-10℃，SBF 应在制备后 30 天内使用，如过期无沉淀产生，可以继续使用，如有沉淀则弃用。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或 药品，不得存放于普通住宅内。

4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。